ПОЛУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ ZnSe И ZnS, АКТИВИРОВАННЫХ

ДВУХВАЛЕНТНЫМ ХРОМОМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛАЗЕРОВ

# СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА

Бадиков Д.В.

## Кубанский государственный университет

В последнее время большой интерес к получению однородных монокристаллов ZnSe и ZnS, активированных Cr2+, связан с созданием перестраиваемых лазеров в достаточно широкой области ИК диапазона от 2.1 до 2.8 мкм [1-6]. Постоянно растет спрос на компактные перестраиваемые и работающие при комнатной температуре лазерные источники в средней инфракрасной области длин волн для использования в ряде приложений дистанционного зондирования.

К основным областям применения таких лазеров относятся медицина, контроль окружающей среды и спектроскопические исследования.

Материалы получали двумя способами: выращиванием ZnSe:Cr2+ из паровой фазы и за счет диффузии Cr2+ при высокотемпературном отжиге нелегированных кристаллов и поликристаллов ZnSe и ZnS.

Монокристаллы ZnSe:Cr2+ выращивали из паровой фазы стехиометрического состава в атмосфере инертного газа на затравку по направлению (111) методом свободного роста с использованием кварцевого или сапфирового световода. Технология выращивания близка к технологии, разработанной для получения монокристаллов твердых растворов AIIBVI соединений, сильно различающихся парциальными давлениями [7]. Рост проводили из раздельных источников ZnSe и CrSe.

Исходными материалами для выращивания кристаллов служили поликристаллический селенид цинка и селенид хрома, полученные путем одно-температурного синтеза в вакуумированых кварцевых ампулах. Перед синтезом селен и цинк дополнительно очищали методом вакуумной дистилляции.

Рост проводили в вертикальной трубчатой печи с тремя нагревателями. Внутренний диаметр зоны нагрева – 35 мм, общая длина нагревателей 600 мм. Температура в печи поддерживалась системой регулирования РПН–4, каждого из трех независимых нагревателей с точностью 0.5 (С, в соответствии с заданной программой.

Методика выращивания кристаллов ZnSe:Cr2+ заключалась в следующем. Кварцевые детали кристаллизатора и сапфировый световод очищали в смеси соляной и азотной кислот. Просинтезированную шихту ZnSe и CrSe помещали в ростовые стаканы один над другим по высоте. Монокристаллическую затравку селенида цинка, активированную хромом в форме пластины толщиной 1 мм, диаметром 30 мм протравливали в концентрированной соляной кислоте, для снятия нарушенного слоя и определения полярности направления (111), т.к. различие физико-химических свойств граней (111) и (111) существенно влияет на скорость роста и структурное совершенство кристаллов AIIBVI.

Монокристаллическую затравку помещали на световод, сверху ставили ростовой стакан, закрывали кварцевым реактором и откачивали до остаточного давления 2(10 мм.рт.ст., прогревая до 350 (С. Затем реактор три раза промывали очищенным гелием и поднимали температуру в печи до 1240 (С. Проводили травление затравки за счет перемещения её в зону с повышенной температурой в течение 30 мин. Рост кристалла проходил в атмосфере гелия с давлением 1атм.

Были выращены оптически однородные безградиентные монокристаллы ZnSe:Cr2+ с различными концентрациями хрома. Коэффициент поглощения в образцах на длине волны 1.75 мкм изменялся от 0.2 до 12 см. Исследования показали, что концентрация Cr2+ в растущем кристалле определяется не только геометрией и положением сублиматоров в кристаллизаторе, но и соотношением скоростей испарения ZnSe и CrSe.

Проводили опыты, по введению Cr2+ в ZnSe и ZnS методом температурной диффузии в монокристаллические и поликристаллические предварительно отполированные пластинки с апертурой 5(5 мм и толщиной от 1 до 5 мм. Пластины вместе с порошками CrSe или CrS и концентрациями от 0.1 до 1.0 мол. % помещали в кварцевые ампулы.

Ампулы откачивали на вакуумном посту до остаточного давления 2(10 мм рт. ст. и отпаивали. Подготовленные таким образом ампулы отжигали при различных температурах от 820 до 1120 (С. После отжига рабочие поверхности пластин подвергали тонкой полировке. В кристаллах ZnSe:Cr2+ и ZnS:Cr2+ толщина диффузного слоя составляла с каждой из сторон 10–20 мкм, а в поликристаллических пластинах 30–40 мкм. Средняя величина коэффициента поглощения в диффузном слое в окрестности 1.6–1.7 мкм в зависимости от условий термодиффузии изменялась в пределах 100–130 см.

Исследование свойств указанных материалов, а также разработка на их основе оптических устройств осуществлялась в рамках научного и технического сотрудничества с учеными США (Univ. of  Alabama, Birminghem; IPG Photonics Corporation, Osxford) и Австрии (Photonik Inst. TU. Wien). На кристаллах ZnSe:Cr2+ и ZnS:Cr2+ выполнены спектроскопические измерения, впервые получены непрерывный режим генерации и усиление с затвором в микрочиповых лазерах.

При накачке импульсным лазерным диодом была получена генерация с дифференциальным КПД 53% и выходной мощности до 100 мВт в случае непрерывного режима и энергии до 1мДж в случае импульсного режима накачки.

ЛИТЕРАТУРА

- L.D. DeLoach, R.H. Page, G.D. Wilke, S.A. Payne, and W.F. Krupke. “Transition Metal – Doped Zinc Chalcogenides: Spectroscopy and Laser Demonstration of a New Class of Gain Media”, IEEE J. Quantum Electron 32, 885 – 895, 1996.

- R.H. Page, K.I. Schaffers, L.D. DeLoach, G.D. Wilke, J.B. Tassano, S.A. Payne, W.F. Krupke, K.T. Chen, A.Burger, “Cr2+ - Doped Zinc Chalcogenides as Efficient, Widely Tunable Mid – infrared Lasers”, IEEE J. Quantum Electron 33/4 609 – 617, 1997.

- E. Sorokin, I.T. Sorokina. “Room – temperature Cw diode – pumped Cr2+ZnSe laser”, in Advanced Solid State Lasers, OSA Tehnical Digest (Optical Society of America, Washington DC, 2001), pp. MB 11-1 – MB 11-3.

- K. Graham, S.B. Mirov, V.V. Fedorov, M.E. Zvanut, A. Avanesov, V. Badikov, B. Ignat’ev, V. Panutin, G. Shevirdyaeva, “Spectroscopic characterization and perfomance of diffusion doped Cr2+:ZnS”, OSA Trends in Optics and Photonics on Advanced Solid State Lasers, S. Payne and C. Marshall, Eds. (Optical Society of America, Washington, DC 2001) Vol. 46, pp. 561 – 567.

- S.B. Mirov, V.V. Fedorov, K. Graham, I.S. Moskalev, I.T. Sorokin, V. Gapontsev, D. Gapontsev, V.V. Badikov and V. Panyutin “Diod and fibre pumped Cr2+:ZnS mid – infrared external cavity and microchip lasers” IEEE J. Quantum Electron., Vol. 150, №4,  350 – 345 2003.

- В.В. Осико, Т.Т. Басиев, Ю.В. Орловский, М.Е. Дорошенко, В.В. Федоров, В.В. Бадиков, В. Панютин, S.B. Mirov, K. Graham, Импульсные Cr2+:ZnSe  и Cr2+:CdSe лазеры среднего ИК диапазона с накачкой неодимовыми лазерами с модуляцией добротности и сдвигом частоты излучения с помощью ВКР, Квантовая электроника.  2004. т. 34, № 1, с. 8 – 14.

- В.И. Козловский, Ю.В. Коростелин, А.И. Ландман, Ю.П. Подмарков, М.П. Фролов. Рост монокристаллов ZnSe: Cr из паровой фазы и реализация на их основе лазера на длине волны 2.45 мкм. Х Национальная конференция по росту кристаллов, Москва с. 112, 2002.